# TRAVERTINO

Тип                                         Декоративная краска на акриловой основе с эффектом под итальянский камень Травертин.

Область применения 	Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход			1 м2/л

Сухой остаток		75-80%

# Плотность			1,7-1,8 г/см3

Разбавитель			Вода

Способ нанесения	Наносится шпателем из нержавеющей стали «Venislook-Opus»

Время высыхания при 	До «отлипа» 6-8 часов, полное высыхание 7-10 дней

+23оС и относительной

влажности 50%

Блеск				Глянцевый

Цвет	Базовый светло-серый. Колеруется водными или универсальными колеровочными пастами NCS, RAL, OPUS и др.

Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре от +5оС  до+40оС в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской таре в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Тара 	5 л, 1 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Краску наносить на подготовленную, гладкую, прочную, обеспыленную и загрунтованную поверхность. В качестве грунтовки применяется грунтовка “Euro-Balance Primer” или краска “Cabinet Royal”, или краска “Euro-Balance 2” торговой марки «SYMPHONY».

Условия при окраске	Температура среды и подложки должна быть в пределах от +10оС до +40оС. Подложка должна быть сухой на ощупь.  Удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности просушите в течение не менее 28 дней. Деревянные поверхности отшлифуйте.

Поверхности, примыкающие к окрашиваемой,

защитите п/э пленкой, малярной лентой, от попадания на

них краски. Окрашиваемая поверхность должна быть

хорошо освещена.

Оборудование и инстру-

мент	Для нанесения используйте профессиональный инструмент -шпатель из нержавеющей стали «Venicelook-Opus». Каждый раз перед нанесением декоративного покрытия его необходимо подготовить – зачистить края шпателя от царапин и заусенцев. Для этого используйте сначала крупнозернистую, а затем - мелкозернистую шлифовальную шкурку. Отполируйте рабочие поверхности шпателя «Venicelook-Opus» до полного удаления видимых дефектов.

Окраска

Нанесение грунтовки.

# Подробную информацию о грунтовке “Euro-Balance Primer”, красках “Cabinet Royal”и “Euro-Balance 2” смотрите в спецификациях на эти материалы.

- Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Краски“Cabinet Royal” и “Euro-Balance 2”полностью готовы к применению. При необходимости допускается разбавление водой  не более10% от объёма краски.

- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно 1,5 м. Нанесите 1-2 слоя грунтовки. Важно добиться равномерно окрашенной поверхности.

- Дайте грунтовке высохнуть не менее 3-4 часов, перед тем как наносить декоративную краску TRAVERTINO.

Методика нанесения TRAVERTINO:

Прежде чем начать работу убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох.

- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Во избежание стыков материал наносите от угла до угла.

- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова и не требует разбавления водой.

- Можно первый слой материала отколеровать на тон темнее, а два верхних слоя сделать более светлыми, что придаст дополнительный декоративный эффект TRAVERTINO.

# Нанесение TRAVERTINO

- Шпателем «Venicelook-Opus» нанесите TRAVERTINO, при этом держите шпатель под углом 15º-20º к поверхности и распределяйте материал ровным тонким слоем, как шпатлевку. Движения руки короткие дугообразные. Наплыв материала, собирающийся на стене в конце предыдущего движения, разгоните прямолинейными мазками под углом к линии наплыва.

- Выровняйте материал шпателем в вертикальном или горизонтальном направлениях в зависимости от желаемого рисунка. При вертикальном разглаживании рисунок финишного покрытия будет горизонтальным, и наоборот.

- После высыхания, примерно через 6-8 чаcов, нанесите второй слой TRAVERTINO, используя уже описанную технику.

- Через10 минут по слегка влажному материалу нанесите шпателем еще один тонкий слой TRAVERTINO.

- Слегка подсушите поверхность, до появления матовости. Затем ребром шпателя, с нажимом, удалите (соскребите) часть материала. Движение шпателя горизонтальное или вертикальное, поперек первого слоя, создает неправильной  формы рельефные борозды, которые и определяют декоративный эффект TRAVERTINO.

- Отполируйте чистым шпателем поверхность покрытия вдоль рисунка. Угол наклона шпателя при этом минимальный.

Очистка инструментов	Инструменты промойте водой сразу после применения.

# Уход	Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте моющие средства щелочные, спиртовые и на растворителях.

Меры предосторожности	Пленкообразующее - модифицированный акриловый сополимер с минеральным наполнителем. Разбавитель-вода. Краска пожаровзрывобезопасна, без запаха.

Не смешивайте с другими лакокрасочными материалами и

растворителями. При попадании в глаза промыть водой.

Остатки материала и пустую тару утилизируйте согласно

местного законодательства.