# New multicolor

Тип	Мультиколорная вододисперсионная  краска на

акриловой основе.

Область применения 	Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений, которые подвергаются сильным нагрузкам. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход			2,7 м2/л

Сухой остаток		22-27 %

# Плотность			1,05 г/см3

Разбавитель			Вода

Способ нанесения	Наносится краскопультом.

Время высыхания при 	До «отлипа»  4-8 часов, полное высыхание 7-10 дней.

+23оС и относительной

влажности 50%

Блеск				Матовый

Цвет	Базовый белый с включениями различных цветов. Колеруется водными или универсальными колеровочными пастами NCS, RAL, OPUS и др.

Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре от +5оС  до+40оС в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской таре в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Тара 	5 л, 1 л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Краску наносить на подготовленную, гладкую, прочную, обеспыленную и загрунтованную краской «Euro-Balance 7» торговой марки «SYMPHONY»   поверхность.

Условия при окраске	Температура окружающей среды и подложки должна быть от

+10оС до +40оС. Подложка должна быть сухой на ощупь.

Удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени,

масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные

поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные

поверхности отшлифуйте. Поверхности, примыкающие к

окрашиваемой, защитите п/э пленкой, бумагой, малярной

лентой, от попадания краски, на ширину не менее 0,5 м.

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо освещена.

Оборудование и инстру-

мент	Краскопульт, снабженный красконагнетательным баком с  редуктором для регулировки давления воздуха внутри бака, предохранительным клапаном, кранами для присоединения шлангов подачи краски и воздуха, и двумя манометрами для измерения давления материала и воздуха.  Краскопульт должен иметь три регулировочных клапана:

- верхний – регулятор сектора распыления краски;

- средний – регулятор подачи материала;

- нижний – регулятор давления воздуха.

Окраска

Нанесение грунтовки.

# Подробную информацию о краске “Euro-Balance-7”смотрите в спецификации на нее.

- Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Краска “Euro-Balance-7”полностью готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой  не более10% от объёма краски.

- Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно 1,5 м. Нанесите 1-2 слоя грунтовки. Важно добиться равномерно окрашенной поверхности.

- Дайте грунтовке высохнуть не менее 3-4 часов, перед тем как наносить декоративную краску.

- Краску “Euro-Balance-7” рекомендуется колеровать в тон декоративного покрытия.

Методика нанесения New multicolor:

Прежде чем начать работу убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох, а его цвет соответствует цвету декоративного покрытия, выбранному Вами.

- Перед нанесением тщательно, только вручную, во избежание разрушения декоративных частиц, перемешайте материал.

- При необходимости допускается разбавление краски водой на 10-20%. После этого тщательно перемешайте материал.

- Для того, чтобы избежать капель и клякс на только что окрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены.

- Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 2 м в длину. Сначала производите окраску всей верхней части стены, затем нижней. Старайтесь, чтобы каждый последующий проход на 50% перекрывал предыдущий для более равномерного нанесения покрытия. Не  начинайте распыление от углов, а проходите места углов с уже включенным краскопультом, начиная с участка соседней стены. Если необходимо окрасить только одну стену, оклейте малярной лентой, бумагой или п/э пленкой, участки шириной примерно 1 м на соседних стенах, начинайте распыление краски с этих участков.

Нанесение первого слоя New multicolor:

Рекомендуемые параметры:

Диаметр насадки: 2,5 мм

Сопло краскопульта открыто полностью

Давление материала: 2,5-3,5 атм

Давление воздуха: 4,0-4,5 атм

Регулировочные клапаны краскопульта:

- регулятор сектора распыления краски открыт полностью;

- регулятор подачи материала открыт полностью;

- регулятор давления воздуха открыт полностью.

- Наносите покрытие, удерживая краскопульт на расстоянии 25-30 см от стены перпендикулярно поверхности.

- Во избежание возникновения неравномерно окрашенных участков, нажимайте на курок краскопульта только после того, как движение руки с пистолетом уже начато, и выключайте краскопульт до окончания движения руки.

- Перемещение краскопульта должно производиться с  постоянной скоростью, достаточно медленно, для получения плотного покрытия, но, в то же время, достаточно быстро, во избежание появления пятен.

- Начинайте нанесение в горизонтальном направлении, затем наносите материал по вертикали.

- Дайте поверхности подсохнуть в течение 15 мин.

Нанесение второго слоя New multicolor:

Рекомендуемые параметры:

Диаметр насадки: 2,5 мм

Сопло краскопульта открыто полностью

Давление материала: 2,5-3,5 атм

Давление воздуха: 2,0-2,5 атм

Регулировочные клапаны краскопульта:

- регулятор сектора распыления краски открыт полностью;

- регулятор подачи материала открыт полностью;

- регулятор давления воздуха закрыт полностью.

- Наносите покрытие, удерживая краскопульт на расстоянии 45-50 см от стены перпендикулярно поверхности.

- Во избежание возникновения неравномерно окрашенных участков, нажимайте на курок краскопульта только после того, как движение руки с пистолетом уже начато, и выключайте краскопульт до окончания движения руки.

- Перемещение краскопульта должно производиться с постоянной скоростью, достаточно медленно для получения плотного покрытия, но, в то же время, сравнительно быстро, во избежание  появления пятен.

- Начинайте нанесение в горизонтальном направлении полос, затем наносите материал по вертикали.

- Для получения высокого качества поверхности, в завершение нанесите декоративный материал в диагональных направлениях.

Очистка инстументов	Сразу же после окончания работы слейте из шланга оставшуюся краску обратно в банку, промойте инструменты водой.

# Уход	Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими

# нейтральными моющими средствами. Не используйте

# моющие средства щелочные, спиртовые и на растворителях.

Меры предосторожности	Пленкообразующее - модифицированный акриловый сополимер. Разбавитель-вода. Краска пожаровзрывобезопасна, без запаха.

Не смешивайте с другими лакокрасочными материалами и

растворителями. При попадании в глаза промыть водой.

Остатки материала и пустую тару утилизируйте согласно

местного законодательства.